SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2016-08-01

- Druhový a obchodný názov výrobku:

Doska z recyklovaných tetrapakových obalov TETRA K Štandard

- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Pozri štítok výrobku.

- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

-

- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Protokol o skúške č. 40-15-0137 Doska z recyklovaných tetrapakových obalov, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatneným SK technickým posúdením:

Doska TETRA K sa používa v stavebnom priemysle na podkrovia, kancelárie, obytné miestnosti, dielne a továrne.  Doska Tetra K ma široké využitie, avšak nie je vhodná na použitie, kde môže byť vystavená dlhodobému vplyvu vlhkosti a priamemu pôsobeniu vody.

- Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

KURUC COMPANY spol. s r.o., 94142 Veľké Lovce 393, IČO: 36542482

- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

-

- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: III

- Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

-

- Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parameter | Protokol o skúške | P. č. lab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti | 0,146W/m.K | STN 72 7012-1,2 | 1 |
| Súčiniteľ difúzie vodnej pary | 0,00132.109s | STN 73 0862 | 1 |
| Pevnosť v ohybe | ≥ 5 MPa | STN EN 310 | 1 |
| Modul pružnosti v ohybe | ≥ 650 MPa | STN EN 310 | 1 |
| Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu | ≥ 0,05 MPa | STN EN 319 | 1 |
| Hrúbkové napúčanie po ponorení do vody | ≤ 25 % po 24 h | STN EN 317 | 1 |
| Odpor proti vytiahnutiu skrutky v axiálnom smere | Min. 35N/mm | STN EN 320 | 1 |
| Hustota | ≥ 850 kg/m3 | STN EN 323 | 1 |
| Šírka x výška x hrúbka dosky | 1200 x 2700 x 10 mm |  |  |
|  | Šírka + 1mm |  |  |
| Rozmerová presnosť | Výška + 2mm | STN 73 0280 | 1 |
|  | Hrúbka + 3mm |  |  |
| Plocha dosky | 3,24 m2 |  |  |
| Hmotnosť dosky na m2 | 27,54 kg |  |  |

| P. č. lab. | Názov a adresa skúšobného laboratória |
| --- | --- |
| 1. | Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné pracovisko Zvolen, Jesenského 15 |

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu  uvedeného v bode 6.

Podpísané (za a v mene výrobcu) Františkom Kuruczom, konateľom spoločnosti

V Šuranoch 02.08.2016                                                                        _________________________

podpis